《高压消防水带》“浙江制造”标准编制说明

# 1  项目背景

“浙江制造”品牌建设为形成集质量、技术、服务、信誉为一体，市场与社会公认的“浙江制造”区域综合品牌，加快浙江制造业转型升级，推动“浙江制造”走向世界。对于企业，“浙江制造”品牌也有助于提升企业质量管理水平，提高产品质量，提升企业服务高端顾客的能力，加快企业业务转型升级，并以“浙江制造”品牌进一步提升公司行业内影响力。

消防产业属于保障性安全产业，事关公共安全，是国民经济和社会发展的重要组成部分。消防安全直接关系人民生命财产安全和社会稳定。消防产品对预防火灾、扑救火灾以及人员疏散等方面起到至关重要的作用，此类产品在各类公共、民用建筑场所应用极其广泛。

消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管，由织物层与橡胶、聚氨酯、塑料等衬里（或外覆层）制成，两头有金属接头，可以接上另一根水带以延长距离或是接上喷嘴以增大液体喷射压力。消防水带具有多种分类，最常见的是按衬里材料分类的橡胶消防水带、PVC消防水带、聚氨酯消防水带等。消防水带具有耐受压力高、耐磨损、耐霉腐、不易渗漏，可任意弯曲折叠，使用方便等优点。

我国消防水带生产始于 20 世纪 50 年代，内衬材料经历了天然橡胶（NR）、PVC、乳胶、EPDM 到 TPU、NBR的变革，品质和生产技术与国外著名的Augus、Niedner、Gollmer&Hummel公司的差距在不断缩小，并且具备价格优势。近几年，我国消防水带市场发展迅速， 2019年我国消防水带行业市场规模达到7.65亿元，与2014年的2.90亿元相比，年复合增长率(CAGR)达到21.4%。从2015年的1.2亿米发展到2019年达到2.8亿米，年均复合增长率达到23.6%。在满足国内市场需求的同时还大量出口到国外市场，出口市场呈现多样化的格局，主要出口国包括台湾、意大利、韩国、以色列、巴西、墨西哥、波兰等。随着安全生产政策的推进、城市化率的提高，交通运输、电力电网、工商业建设、居民住宅等配套建筑也会不断增加，必将推动消防水带的市场需求增长。

GB 6246-2011《消防水带》国家标准已经由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2011年12月30日发布，2012年6月1日开始实施，该标准为国家强制性标准，自标准实施之日起，以下三项标准废止：GB 6246-2001《有衬里消防水带性能要求和试验方法》，GB 4580-1984《无衬里消防水带》，GA 34-1992《消防湿水带技术条件》。

高压消防水带是设计工作压力不低于2.0 MPa的用来运输水或者泡沫等阻燃液体的软管，主要用于高层消防，森林灭火和人工造雪等。我公司自主研发生产的高压消防水带工作压力可达8.0 MPa，原材料选用高强工业涤纶长丝轻质材料经圆织机工艺编织，轻便，便于携带，重量是同种规格传统消防水带的1/2。耐低温可达-50℃，用于极寒地区；耐磨、附着力好，不渗漏。

结合产品实际情况，通过提高、加严、新增相关指标，制定《高压消防水带》“浙江制造”标准，进行“标准提档、质量提升”，为进一步规范产品市场、保证和提升产品质量提供强有力的保障，满足国内外高端顾客的需求，筑牢安全防线，促进我省高压消防水带行业的转型升级和高质量发展。

# 2   项目来源

由浙江恒胜消防设备有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了关于发布2021年第三批“浙江制造”标准制订计划的通知（浙品联[2021]8号），项目名称：《高压消防水带》。

# 3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：绍兴市质量技术监督检测院。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江恒胜消防设备有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：绍兴市质量技术监督检测院、浙江省森林消防物资有限公司、浙江古纤道绿色纤维有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：黄挺、舒伟、杨健、黄翔、程列鑫、余锡孟、孙昱蒙、沈雷、裘成羊、诸金富、石教学。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况，具体如下：

3.2.1.1  2021年4月浙江恒胜消防设备有限公司对浙江制造标准的具体要求进行认真研究，为了提升产品的竞争力，成立“浙江制造立项工作组”，立项工作小组在调研国内外高压消防水带生产、应用现状的基础上，结合目前浙江恒胜消防设备有限公司高压消防水带产品的生产水平和经营情况编制《高压消防水带》“浙江制造”标准的立项申请资料，并向浙江省品牌建设联合会提出立项申请。

3.2.1.2  2021年7月省品牌联论证通过并印发了关于发布2021年第三批“浙江制造”标准制订计划的通知（浙品联[2021]8号），《高压消防水带》项目得到批准。

3.2.1.3  绍兴市质量技术监督检测院牵头组织起草单位浙江恒胜消防设备有限公司对浙江制造标准制定的具体工作进行认真研究，确定了总体工作方案，并于2021年7月组建了标准起草工作小组。

3.2.1.4  本标准起草人为：黄挺、舒伟、杨健、黄翔、程列鑫、余锡孟、孙昱蒙、沈雷、裘成羊、诸金富、石教学。起草人员负责标准制定工作的组织、协调，相关资料的查阅、收集，标准文本及编制说明的起草、撰写，组织召开评审会，通过电子邮件、传真等方式，征集、整理和归纳相关的意见和建议。

3.2.2  标准草案研制

标准起草小组在深入调研高压消防水带行业要求和生产水平后，结合浙江制造的先进性要求，确定了该浙江制造标准草案的基本框架和内容，着重突出该产品在研发设计、原材料、生产工艺及设备、检测能力、质量指标以及质量承诺等方面的先进性体现内容，并通过邮件交流、专题会议等方式，多次对该标准草案进行研讨并修改文件，于2021年8月召开《高压消防水带》“浙江制造”标准启动会、研讨会，专题研讨标准草案文件，在进一步采纳相关建议的基础上，形成标准征求意见稿。

3.2.3  征求意见

3.2.4  专家评审

3.2.5  标准报批

# 4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

4.1.1合规性原则

本标准符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准的要求。本标准主要按照GB 6246-2011《消防水带》为基础编写标准，标准框架按照“浙江制造”标准要求增加了“术语与定义”、 “基本要求”和“质量承诺”，标准编写规则符合GB/T 1.1-2020的要求。

4.1.2 必要性原则

本标准所有提升或新增的指标均以消费者角度出发进行提升。针对国内外标准现状，目前规定的技术指标要求，设计工作压力、耐磨性能、耐低温性等主要技术指标要求偏低，无法满足高端客户及特殊使用领域的需求。综合分析了行业内优质产品的技术现状以及结合相应的数据测试，根据本产品的质量特性最终确定了标准草案中的相应指标，保障了消费者的使用安全。

4.1.3 先进性原则

参考了高端客户的需求，同时对标了BS 6391-2009《灭火用不透水扁软管与软管导管规范》和UL 19-2018《UL安全标准 消防衬里管和软管组件》技术要求，标准中的基础指标均符合相关国标的要求，并且在核心技术指标上进行了提升与新增，超过了国标、国内同行先进企业和国外先进标准的要求，到达国内高 端客户的要求，并且能批量稳定生产。

4.1.4 可操作原则

本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，设计工作压力、耐磨性、耐低温性、衬里（或外覆层）物理力学性能等均有现行的国标做检测支撑，标准所有技术要求均可由第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

4.1.5  经济性原则

核心技术指标的设置少量增加企业成本，新增内容不产生新的风险或潜在问题，并且消费者愿意为我们增加的指标买单。全项目测试指标费用合理，未明显高于企业产品正常测试成本。

4.2  主要内容及确定依据

4.2.1 主要内容

本标准的主要内容包括范围、规范性引用该文件、术语和定义、型号规格、基本要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、使用与维护以及质量承诺。其中术语和定义包括单编织层消防水带、双编织层消防水带；基本要求涵盖了设计研发、原材料、工艺及装备和检验检测四个方面；性能要求包括设计工作压力、耐磨性能、耐低温性、附着强度、扯断伸长率、扯断强度、热空气老化性能等多方面技术要求。其范围、规范性引用文件、术语和定义、型号规格、基本要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、使用与维护、质量承诺的确定依据如下：

4.2.2 确定依据

（一）范围

根据本标准的实际编制内容和产品的实际生产情况以及高压消防水带的理化性质规定了范围的内容。

（二）关于规范性引用文件

本标准的规范性引用文件主要参考GB 6246-2011《消防水带》等相关标准的相关内容，并根据实际情况，增加了引用标准“GB 6246-2011消防水带”。

（三）术语和定义

为更好地理解标准内容，根据产品的性能、特点及生产实际，增加了术语和定义“单编织层消防水带”和“双编织层消防水带”。

（四）型号规格

参考GB 6246-2011《消防水带》型号规格等内容，结合产品生产实际情况，规定了高压消防水带的型号规格。

（五）基本要求

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制定框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺及装备和检验检测四个方面的内容。

5.1 设计研发

企业的创新能力和自主研发能力直接决定其市场竞争力。因此，本标准要求高压消防水带生产企业具备较强的创新能力和自主研发能力，规定如下：

5.1.1 生产企业应具备水带工作压力、最小爆破压力、衬里或外覆层力学性能等工艺参数设计验证的能力；

5.1.2 应具备根据不同规格型号水带设计消防接口连接模式的设计能力。

5.2 原材料

为保证产品质量，本标准对各种原材料进行了以下规定：

5.2.1 水带织物层所用材料强度应不小于6.5 cN/dtex；

5.2.2 水带衬里所用材料扯断伸长率应不小于300 %，扯断强度应不小于18 MPa。

5.3 工艺及装备

为规范高压消防水带的生产程序，保证产品的最终质量，本标准对高压消防水带的主要生产工艺步骤和装备进行了以下规定：

5.3.1 应具备织物层自动检测设备，客观公正地把控编织层质量；

5.3.2 应配备具有自动控制衬里口径、衬里单位长度质量的挤出设备，实现水带生产过程在线检测。

5.4 检验检测

为更好的监测产品质量，高压消防水带生产企业应具备一定的检验检测能力，并配备相应的检测仪器。因此本标准对检测能力进行了以下规定：

5.4.1 应具备最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、耐低温性能、附着强度、扯断伸长率、扯断强度、热空气老化性能、耐磨性能等项目的检测能力；

5.4.2 应配备爆破试验机、多功能强力伸长试验机、超低温箱、热空气老化试验箱、耐磨试验机等检测设备。

- 性能要求

性能要求基于浙江制造标准的先进性定位，结合标准研制工作组对浙江恒胜消防设备有限公司产品实际生产水平进行调研，充分论证后确定技术项目和指标值。

6.1 设计工作压力：提升指标出自GB 6246-2011《消防水带》，优于国标GB 6246-2011《消防水带》、国外标准BS 6391-2009《灭火用不透水扁软管与软管导管规范》和UL 19-2018《UL安全标准 消防衬里管和软管组件》的要求。通过指标提升，有效地满足了新型消防水泵的开发需求，提高了射程和扬程，更安全有效地实行灭火和控火。

6.2 摩擦次数：提升指标出自GB 6246-2011《消防水带》，优于国标GB 6246-2011《消防水带》的要求。通过指标提升，能适应恶劣的地势地貌环境，有效地抵御了粗糙、尖锐物对水带的损害，提高了水带的安全性和耐久性。

6.3 耐低温性能：提升指标出自GB 6246-2011《消防水带》，优于国标GB 6246-2011《消防水带》的要求。通过指标提升，提高了对水带低温柔韧性的要求，有效地阻止了低温易开裂，低温易折断的现象。

6.4 附着强度：提升指标出自GB 6246-2011《消防水带》，优于GB 6246-2011《消防水带》，等同国外标准BS 6391-2009《灭火用不透水扁软管与软管导管规范》和UL 19-2018《UL安全标准 消防衬里管和软管组件》的要求。通过指标提升，提高了水带的整体性要求、水带受力均匀性能，进一步提高水带的整体力学性能。

6.5 扯断伸长率：提升指标出自GB 6246-2011《消防水带》，优于GB 6246-2011《消防水带》的要求。通过指标提升，提高了水带的抗变形、抗冲击性能、交变压力的耐受要求，从而改善水带的耐疲劳性能。

6.6 扯断强度：提升指标出自GB 6246-2011《消防水带》，优于GB 6246-2011《消防水带》的要求。通过指标提升，提高了水带的抗压、抗剪要求，进一步提高对水带的可靠性要求。

6.7 热空气老化性能：提升及新增指标出自GB 6246-2011《消防水带》，优于GB 6246-2011《消防水带》，等同国外标准BS 6391-2009《灭火用不透水扁软管与软管导管规范》的要求。通过指标提升，提高了对水带在高温情况下的性能衰变要求，进一步提高水带在恶劣情况下的安全性和适用性。

- 试验方法

产品的设计工作压力、耐磨性能、耐低温性、附着强度、扯断伸长率、扯断强度、热空气老化性能等各类指标试验方法均参照GB 6246-2011《消防水带》的规定执行。

- 检验规则

参照GB 6246-2011《消防水带》，标准规定了组批、抽样，强化了出厂检验，规定了型式检验。

- 标志、包装、运输、使用与维护

参照 GB 6246-2011《消防水带》，标准规定了标志、包装、运输、使用与维护的要求。

- 质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容。主要参考标准和技术规范：GB 6246-2011《消防水带》、国外标准BS 6391-2009《灭火用不透水扁软管与软管导管规范》和UL 19-2018《UL安全标准 消防衬里管和软管组件》。根据以上国家标准、国外先进标准、国内外高端客户指标要求指导标准研制，同时考虑了企业的检测能力和实验的可重复性。结合了浙江制造的定位理念及研制要求。

# 5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况

高压消防水带从超高压、耐磨性、防冻耐寒、衬里（或外覆层）物理力学性能等质量特性出发，与国家标准GB 6246-2011《消防水带》、国外标准BS 6391-2009《灭火用不透水扁软管与软管导管规范》 和UL 19-2018《UL安全标准 消防衬里管和软管组件》相比，指标量化的先进性如下：

5.1.1  提升产品设计工作压力，有效地满足了新型消防水泵的开发需求，提高了射程和扬程，更安全有效地实行灭火和控火。
5.1.2  提升产品耐磨性的耐磨次数，能适应恶劣的地势地貌环境，有效地抵御了粗糙、尖锐物对水带的损害，提高了水带的安全性和耐久性。

5.1.3  提升产品防冻耐寒，提高了对水带低温柔韧性的要求，有效地阻止了低温易开裂，低温易折断的现象。

5.1.4  提升产品的衬里（或外覆层）物理力学性能，包括附着强度、扯断伸长率、扯断强度、热空气老化性能。从而提高了水带的整体性要求、水带受力均匀性能，进一步提高水带的整体力学性能；提高了水带的抗变形、抗冲击性能、交变压力的耐受要求，从而改善水带的耐疲劳性能；提高了水带的抗压、抗剪要求，进一步提高对水带的可靠性要求；提高了对水带在高温情况下的性能衰变要求，进一步提高水带在恶劣情况下的安全性和适用性。

5.1.5 《高压消防水带》“浙江制造”标准与国家标准GB 6246-2011《消防水带》、国外标准BS 6391-2009《灭火用不透水扁软管与软管导管规范》和UL 19-2018《UL安全标准 消防衬里管和软管组件》对比，其主要先进性见下表1：

表1  浙江制造标准与现有相关标准及国外先进标准主要性能指标对比

| 质量 特性 | 核心技术指标 | 国家标准GB 6246-2011 | BS6391-2009 | UL19-2018 | 拟制定浙江 制造指标 | 先进性 | 先进性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高压 | 设计工作压力 | 0.8～2.5MPa | 1.5MPa（常用工作压力） | 1.7MPa 2.8MPa（常用工作压力） | 2.0～8.0MPa | 提升，优于国标和国际标准 | 有效地满足了新型消防水泵的开发需求，提高了射程和扬程，更安全有效地实行灭火和控火。 |
| 耐磨性 | 摩擦 次数 | 100次 | / | / | 150次 | 提升，优于国标 | 能适应恶劣的地势地貌环境，有效地抵御了粗糙、尖锐物对水带的损害，提高了水带的安全性和耐久性。 |
| 防冻耐寒 | 耐低温 性能 | -30℃ | / | / | -40℃ | 提升，优于 国标 | 提高了对水带低温柔韧性的要求，有效地阻止了低温易开裂，低温易折断的现象。 |
| 衬里（或外覆层）物理力学性能 | 附着 强度 | 不低于20N/25mm | 不低于25N/25 mm | 不低于25N/25mm | 不低于25N/25mm | 提升，优于国标，等同国际标准 | 提高了水带的整体性要求、水带受力均匀性能，进一步提高水带的整体力学性能。 |
| 衬里（或外覆层）物理力学性能 | 扯断 伸长率 | 不小于280% | / | / | 不小于300% | 提升，优于 国标 | 提高了水带的抗变形、抗冲击性能、交变压力的耐受要求，从而改善水带的耐疲劳性能。 |
|  | 扯断 强度 | 不小于12MPa | / | / | 不小于18MPa | 提升，优于 国标 | 提高了水带的抗压、抗剪要求，进一步提高对水带的可靠性要求。 |
|  | 热空气 老化性能 | 爆破压力不低于老化前测定值的75% | / | / | 爆破压力不低于老化前测定值的85% | 提升，优于 国标 | 提高了对水带在高温情况下的性能衰变要求，进一步提高水带在恶劣情况下的安全性和适用性。 |
|  |  | 附着强度不低于老化前测定值的75% | 附着强度不低25N/25 mm | / | 附着强度不低于25N/25mm | 新增，优于 国标，等同国际标准 |  |

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

5.2.1增加产品设计研发的要求

本标准规定生产企业应具备水带工作压力、最小爆破压力、衬里或外覆层力学性能等工艺参数设计验证的能力；应具备根据不同规格型号水带设计消防接口连接模式的设计能力。

说明：企业的创新能力和自主研发能力直接决定其市场竞争力。

5.2.2增加主要原材料的要求

本标准规定水带织物层所用材料强度应不小于6.5 cN/dtex；水带衬里所用材料扯断伸长率应不小于300%，扯断强度应不小于18 MPa。

说明：提高产品性能，保证产品质量。

5.2.3增加了工艺及装备的要求

本标准规定应具备织物层自动检测设备，客观公正地把控编织层质量；应配备具有自动控制衬里口径、衬里单位长度质量的挤出设备，实现水带生产过程在线检测。

说明：为规范高压消防水带的生产程序，保证产品的最终质量。

5.2.4增加了检验检测要求

本标准规定应具备最小爆破压力、延伸率、膨胀率、扭转方向、耐低温性能、附着强度、扯断伸长率、扯断强度、热空气老化性能、耐磨性能等项目的检测能力。应配备爆破试验机、多功能强力伸长试验机、超低温箱、热空气老化试验箱、耐磨试验机等检测设备。

说明：为更好的监测产品质量，高压消防水带生产企业应具备一定的检验检测能力。

5.2.5增加了质量承诺

标准要求客户对产品质量有异议时，制造商应在24 h内做出响应，并及时帮助用户解决产品使用过程中遇到的问题。建立可追溯的质量体系。

5.3标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。

消防水带行业一直牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。

选用更环保材质和更高强度的材料，降低材料用量，提高产品使用效率；用热熔法代替溶剂法，避免挥发性有害物质使用，减少总挥发性有机化合物的排放；增加了碎料回收再利用的设备；提高控制精度和效率，降低废料产生率，节约生产成本。在当下国内外安全环保要求日趋严格的情况，能保证保质保量的正常生产，可以更充分准备迎战全球竞争化市场。

# 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准有：

GB 6246-2011《消防水带》。

6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

6.3  本标准引用了以下文件：

GB　6246-2011　消防水带

# 7  社会效益

该标准的制定，有助于高压消防水带制造行业技术的进步，为提升产品档次和产品推广，提供系列高性价比的产品，将有助于行业和市场的管理和监督，使行业能得到有序、健康的发展，规范市场，促进和提升我国相关制造业的水平，拉动区域经济增长，具有显著的经济效益和社会效益。也有助于推动“浙江制造”品牌为更多人们了解、服务，促进消防水带产业整体质量水平的提升，推动此行业的发展。

# 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 9  废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无需废止其他标准。

# 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

# 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

标准主要起草单位将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

# 12  其他应予说明的事项

无。

《高压消防水带》标准研制工作组

二0二一年八月六日